페어웨이 배토사 및 그린사 사양서

1. 골프장의 배토목적에 적합한 자재로서 골프장 및 잔디에 규제된 농약의    성분이 검출되지 아니한 자재

※ 농약관리법에 의하여 잔디에 고시되어있는 189개 품목성분 이외

2. 투수성이 양호한 강에서 생산된 자재(마사모래 납품불가)

3. 생산지역에서 체(Sive)로 체가름하고 물로 세척하여 토분을 제거한 자재

❍ 페어웨이 배토사 : 2.3mm ∼ 2.5mm체가름

※ 생산지역 : 국내산 강사

❍ 그린 배토사 : 1.5mm체가름

※ 생산지역 : 국내산 강사

❍ 입경 : 0.25mm ∼ 1.0mm의 입자가 60% 이상인 자재

4. 잔디에 유해한 화학물질(8대 중금속) 및 잡초종자가 혼입이 없는 자재로서, 생산지에서 심토를 채취한 양호한 자재

❍ 입경분석표 및 시험성적서는 샘플과 함께 사전 제출

5. 회사에 제시한 자재샘플과 동일하거나 제시한 견본품보다 우수하다고   판단되는 자재로서, 점토(Clay) 및 Silt함량이 과다하게 많거나 부적합한  자재는 반입되었더라도 계약자 부담으로 즉시 회사 외 지역으로 공급자 부담 하에 반송 조치해야함.

6. 자재 야적은 계약자 부담으로 하며 적재장소 및 방법은 회사(88CC)의      지시에 따르며, 반입과 동시에 야적 될 수 있도록 장비조치

❑ 입찰 참가업체

업체명 :                      (서명 또는 인)

소토사 사양서

1. 규  격 : 5호와 6호 혼합사 또는 5.5호사

2. 생산지 : 국내산

3. 품  질 : 소토사내 이물질(자갈, 분진 등)이 없는 균일한 제품

4. 기  타

- 운반 및 하차 포함 조건임

- 발주일로부터 15일내 납품 조건임

- 납품시 야적 장비는 계약자 조치

- 납품전 88골프장 사내 샘플을 반드시 확인할 것

❑ 입찰 참가업체

업체명 :                      (서명 또는 인)

벙커규사 사양서

1. 규  격 : 0.4 ~ 1.5mm(입경분석표 사전제출)

2. 생산지 : 국내산

3. 품  질 : 규사 내 이물질(자갈, 분진 등)이 없는 균일한 제품

4. 기  타

- 운반 및 하차 포함 조건임

- 발주일로부터 15일내 납품 조건임

- 납품시 야적 장비는 계약자 조치

- 납품전 88골프장 사내 샘플을 반드시 확인할 것

❑ 입찰 참가업체

업체명 :                      (서명 또는 인)

제설용 모래 사양서

1. 규  격 : 7mm 이하 강사

2. 생산지 : 국내산

3. 품  질 : 모래내에 이물질(자갈 등)이 없는 제품

4. 기  타

- 운반 및 하차 포함 조건임

- 발주일로부터 15일내 납품 조건임

- 납품시 야적 장비는 계약자 조치

- 납품전 88골프장 사내 샘플을 반드시 확인할 것

❑ 입찰 참가업체

업체명 :                      (서명 또는 인)